大同市民用型煤产品质量监督抽查实施细则

1抽样方法

采取不预先通知企业的方式从被抽查批煤样中采取样本。

生产企业抽取同一型号规格，同一批次的产品，以每天产量为一批；流通领域以每天销量作为同一批次抽取。

民用型煤抽样方法（MT/T 915-2005）

蜂窝煤：从蜂窝煤库房或集中存放地按照MT/T 915-2005随机抽取40块蜂窝煤，其中20块留样封存，20块进行检验，按照GB/T 474-2008《煤样的制备方法》制备样品后进行质量指标试验；冷压强度测定一组10块，两组20 块，以20块的平均值作为报出结果;

其他型煤从已包装好的产品中随机抽取两袋(箱)及以上样品，按照GB/T 474-2008《煤样的制备方法》规定的棋盘法或条带截取法缩分出两份，每份质量不应小于4.0kg（样本个数不得少于60个，用于做落下强度）分别封存，一份按照GB/T 474-2008制备样品后进行质量指标检验，一份留存。

封存的样品，装于结实的包装袋中，袋口扎牢后粘贴封样单，封样单上应有两名以上抽样人员和受检企业代表签字并注明抽样日期。样品由抽样人员带回检验机构。

2 检验依据

商品煤质量判定依据

蜂窝煤的技术要求和试验方法

| 项目 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 蜂窝煤1号 | 蜂窝煤2号 |  |
| 发热量(Qgr，d) | MJ/kg | ≥21.00 | ≥19.00 | GB/T 213-2008 |
| 全硫(St，d) | % | ≤0.50 | ≤1.00 | GB/T 214-2007 |
| 挥发分(Vd) | % | ≤10.00 |  | GB/T 212-2008 |
| 冷压强度（干型煤）（SCC） | N/个 | ≥600 |  | MT/T748-2007 |

其他型煤的技术要求和试验方法

| 项目 | 单位 | 技术要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型煤1号 | 型煤2号 |  |
| 发热量(Qgr，d) | MJ/kg | ≥24.00 | ≥21.00 | GB/T 213-2008 |
| 全硫(St，d) | % | ≤0.50 | ≤1.00 | GB/T 214-2007 |
| 挥发分(Vd) | % | ≤12.00 |  | GB/T 212-2008 |
| 冷压强度（干型煤）（SCC） | N/个 | ≥400 |  | MT/T748-2007 |
| 落下强度（干型煤）（DS） | % | ≥80 |  | MT/T925-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3判定原则及判定结论用语

3.1依据标准

GB 34170-2017《商品煤质量 民用型煤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3判定结论用语

3.3.1合格结论用语：

经抽样检验，所检项目符合《商品煤质量 民用型煤》GB 34170-2017标准,依据大同市市场监督管理局《大同市民用型煤产品质量监督抽查实施细则》2025年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

3.3.2不合格结论用语：

经抽样检验，XXX项目不符合《商品煤质量 民用型煤》GB 34170-2017标准,依据大同市市场监督管理局《大同市民用型煤产品质量监督抽查实施细则》2025年度，判定该被抽查产品不合格。