大同市产品质量监督抽查实施细则

新型墙体材料

本细则适用大同市市场监督管理局组织的新型墙体材料产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、抽样数量、检验依据、判定规则等。

1抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子、扑克牌等方法产生。

2抽样数量

新型墙体材料抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蒸压加气混凝土砌块 | 抽样总数量为13块，其中检验样品7块，备用样品6块 |
| 2 | 烧结多孔砖和多孔砌块 | 抽样总数量为46块，其中检验样品26块，备用样品20块 |
| 3 | 烧结空心砖和空心砌块 | 抽样总数量为48块，其中检验样品28块，备用样品20块 |

3 检验依据

蒸压加气混凝土砌块GB/T 11968-2020标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T11969-2020中3 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T11969-2020中4 |
| 3 | 导热系数 | GB/T10294-2008 |
| 4 | 放射性物质 | GB6566-2010 |

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T13545-2014中6.4 GB/T2542-2012中9 |
| 2 | 强度等级 | GB/T13545-2014中6.3 GB/T2542-2012中7 |
| 3 | 泛霜 | GB/T2542-2012 中 11 |
| 4 | 石灰爆裂 | GB/T2542-2012中10 |
| 5 | 放射性物质 | GB6566-2010 |

烧结空心砖和空心砌块GB/T13545-2014标准产品检验项目

烧结多孔砖和多孔砌块GB/T13544-2011标准产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T2542-2012中9 |
| 2 | 强度等级 | GB/T13544-2011中6.4 |
| 3 | 泛霜 | GB/T2542-2012 中 11 |
| 4 | 石灰爆裂 | GB/T2542-2012中10 |
| 5 | 放射性物质 | GB6566-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4 判定规则

4.1依据标准

GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》

GB/T13545-2014 《烧结空心砖和空心砌块》

GB/T13544-2011 《烧结多孔砖和多孔砌块》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.3 判定结论用语

4.3.1合格结论用语：经抽样检验，所检项目符合GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》、GB/T13545-2014《烧结空心砖和空心砌块》 、GB/T13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》，依据大同市市场监督管理局《大同市新型墙体材料产品质量监督抽查实施细则》2025年度，判定该被抽查产品所检项目未发现不合格。

4.3.2 不合格结论用：经抽样检验，XXX项目不符合GB/T 11968-2020 《蒸压加气混凝土砌块》、GB/T13545-2014《烧结空心砖和空心砌块》 、GB/T13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》，依据大同市市场监督管理局《大同市新型墙体材料产品质量监督抽查实施细则》2025年度，判定该被抽查产品为不合格。