2025年大同市电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（产品明示执行标准GB/T 22199.1—2017） | 8只 | 4只 | 4只 |
| 2 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（产品明示执行标准T/ZJXDC 001—2021） | 8只 | 4只 | 4只 |
| 3 | 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（产品明示执行标准QB/T 2947.1—2008） | 8只 | 4只 | 4只 |
| 4 | 电动自行车用锂离子蓄电池（产品明示执行标准GB 43854—2024的电池组） | 20组 | 10组 | 10组 |
| 5 | 电动自行车用锂离子蓄电池（产品明示执行标准GB/T 36972—2018的电池组） | 20组 | 10组 | 10组 |
| 6 | 电动自行车用锂离子蓄电池（产品明示执行标准QB/T 2947.3—2008的电池组） | 16组 | 8组 | 8组 |

2 检验依据

表2 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1—2017，GB/T 22199.2—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 22199.1—2017 |
| 2 | 尺寸 | GB/T 22199.1—2017 |
| 3 | 2hr容量 | GB/T 22199.1—2017 |
| 4 | 大电流放电 | GB/T 22199.1—2017 |
| 5 | 能量密度 | GB/T 22199.1—2017 |
| 6 | 低温容量 | GB/T 22199.1—2017 |
| 7 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1—2017 |
| 8 | 耐振动能力 | GB/T 22199.1—2017 |
| 9 | 防爆能力 | GB/T 22199.1—2017 |
| 10 | 恒功率放电能力 | GB/T 22199.1—2017 |
| 11 | 容量保存率 | GB/T 22199.1—2017 |
| 12 | 蓄电池产品规格型号与尺寸 | GB/T 22199.2—2017 |
| 13 | 蓄电池外形结构 | GB/T 22199.2—2017 |
| 14 | 蓄电池端子外形尺寸 | GB/T 22199.2—2017 |

表3 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（T/ZJXDC 001—2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 2 | 尺寸 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 3 | 2hr容量 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 4 | 大电流放电 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 5 | 重量比能量 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 6 | 不同温度下的容量 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 7 | 快速充电能力 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 8 | 耐振动能力 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 9 | 防爆能力 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 10 | 过充电 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 11 | 外部短路 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 12 | 机械冲击 | T/ZJXDC 001—2021 |
| 13 | 容量保存率 | T/ZJXDC 001—2021 |

表4 电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（QB/T 2947.1-2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 极性标志 | QB/T 2947.1-2008 |
| 2 | 外形尺寸 | QB/T 2947.1-2008 |
| 3 | 外观 | QB/T 2947.1-2008 |
| 4 | 蓄电池端子 | QB/T 2947.1-2008 |
| 5 | 2h 率额定容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 6 | 低温放电容量 | QB/T 2947.1-2008 |
| 7 | 过放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 8 | 过充电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 9 | 大电流放电性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 10 | 耐振动性能 | QB/T 2947.1-2008 |
| 11 | 荷电保持能力 | QB/T 2947.1-2008 |
| 12 | 循环寿命 | QB/T 2947.1-2008 |

表5 电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854—2024的电池组）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过充电试验 | GB 43854—2024 |
| 2 | 过放电试验 | GB 43854—2024 |
| 3 | 自由跌落试验 | GB 43854—2024 |
| 4 | 浸水试验 | GB 43854—2024 |
| 5 | 盐雾试验 | GB 43854—2024 |
| 6 | 阻燃性试验 | GB 43854—2024 |
| 7 | 提把强度试验 | GB 43854—2024 |
| 8 | 外部短路试验 | GB 43854—2024 |
| 9 | 绝缘电阻试验 | GB 43854—2024 |
| 10 | 湿热循环试验 | GB 43854—2024 |
| 11 | 振动试验 | GB 43854—2024 |
| 12 | 数据采集试验 | GB 43854—2024 |
| 13 | 热滥用试验 | GB 43854—2024 |
| 14 | 标志 | GB 43854—2024 |
| 15 | I2(A)放电 | GB 43854—2024 |
| 16 | 过流放电试验 | GB 43854—2024 |
| 17 | 温度保护试验 | GB 43854—2024 |
| 18 | 温度循环试验 | GB 43854—2024 |

表6 电动自行车用锂离子蓄电池（GB/T 36972-2018的电池组）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 |
| 2 | 低温放电 | GB/T 36972-2018 |
| 3 | 高温放 | GB/T 36972-2018 |
| 4 | 过充电 | GB/T 36972-2018 |
| 5 | 强制放电 | GB/T 36972-2018 |
| 6 | 外部短路 | GB/T 36972-2018 |
| 7 | 振动 | GB/T 36972-2018 |
| 8 | 自由跌落 | GB/T 36972-2018 |
| 9 | 高低温冲击 | GB/T 36972-2018 |
| 10 | 浸水 | GB/T 36972-2018 |
| 11 | 过充电保护 | GB/T 36972-2018 |
| 12 | 过放电保护 | GB/T 36972-2018 |
| 13 | 短路保护 | GB/T 36972-2018 |
| 14 | 放电过流保护 | GB/T 36972-2018 |
| 15 | 壳体阻燃性 | GB/T 36972-2018 |
| 16 | 2I2(A)放电 | GB/T 36972-2018 |
| 17 | 荷电保持能力 | GB/T 36972-2018 |
| 18 | 荷电恢复能力 | GB/T 36972-2018 |
| 19 | 长期贮存后荷电恢复能力 | GB/T 36972-2018 |
| 20 | 循环寿命 | GB/T 36972-2018 |
| 21 | 过充电 | GB/T 36972-2018 |

表7 电动自行车用锂离子蓄电池（QB/T 2947.3-2008的电池组）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过充电 | QB/T 2947.3-2008 |
| 2 | 自由跌落 | QB/T 2947.3-2008 |
| 3 | 浸水 | QB/T 2947.3-2008 |
| 4 | 外观质量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 5 | 极性标志 | QB/T 2947.3-2008 |
| 6 | 外形尺寸 | QB/T 2947.3-2008 |
| 7 | 重量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 8 | 标志和代号 | QB/T 2947.3-2008 |
| 9 | 开路电压 | QB/T 2947.3-2008 |
| 10 | 工作电流 | QB/T 2947.3-2008 |
| 11 | 过放电 | QB/T 2947.3-2008 |
| 12 | 恒温湿热 | QB/T 2947.3-2008 |
| 13 | 常温容量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 14 | 低温（-10℃）容量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 15 | I2（A)放电容量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 16 | 过充电 | QB/T 2947.3-2008 |
| 17 | 荷电保持能力 | QB/T 2947.3-2008 |
| 18 | 高低温冲击 | QB/T 2947.3-2008 |
| 19 | 高温（40℃）容量 | QB/T 2947.3-2008 |
| 20 | 短路 | QB/T 2947.3-2008 |
| 21 | 反充电 | QB/T 2947.3-2008 |

执行企业标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 36972—2018电动自行车用锂离子蓄电池

QB/T 2947.3—2008电动自行车用蓄电池及充电器第3部分：锂离子蓄电池及充电器

GB/T 22199.1—2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分：技术条件

GB/T 22199.2—2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第2部分：产品品种和规格

QB/T 2947.1—2008电动自行车用蓄电池及充电器第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

GB 43854—2024电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范

T/ZJXDC 001-2021电动自行车用阀控式铅酸蓄电池

现行有效的企业标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。