
2026年大同市保温板材产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品尺寸和数量见表1。
表1 抽取样品尺寸和数量
	序号
	产品名称
	燃烧性能等级
	每批次抽样样品尺寸
	每批次抽样样品数量

	1
	模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料
	B1级或B2（D）级
	长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	
	
	B2（E）级
	
	抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。

	2
	建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）
	B1级或B2（D）级
	长度不小于900mm，宽度不小于500mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	
	
	B2（E）级
	
	抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。


2 检验依据
表2 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	GB/T 29906-2013

	2
	表观密度
	GB/T 29906-2013

	3
	尺寸稳定性
	GB/T 29906-2013

	4
	燃烧性能等级
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006                  GB/T 8626-2007                   GB/T 2406.2-2009



表3 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	[bookmark: _GoBack]GB/T 10294-2008

	2
	压缩强度
	GB/T 8813-2020

	3
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008

	4
	燃烧性能等级
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006                  GB/T 8626-2007                   GB/T 2406.2-2009


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 29906-2013 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料
GB/T 30595-2024 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料
GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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