
2026年大同市绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品尺寸和数量见表1。
表1 抽取样品尺寸和数量
	序号
	产品名称
	燃烧性能等级
	每批次抽样样品尺寸
	每批次抽样样品数量

	1
	模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级或B2（D）级
	长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm。
	抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。


2 检验依据
表2 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（产品执行GB/T 10801.1-2021）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩强度
	GB/T 8813-2020

	2
	表观密度偏差
	GB/T 6343-2009

	3
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294-2008

	4
	吸水率
	GB/T 8810-2005

	5
	尺寸稳定性
	GB/T 8811-2008

	6
	燃烧性能
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日前生产的产品。



表3 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（产品执行GB/T 10801.1-2025）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压缩性能
	GB/T 10801.1-2025
GB/T 8813-2020

	2
	表观密度偏差
	GB/T 10801.1-2025
GB/T 6343-2009

	3
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10801.1-2025
GB/T 10294-2008

	4
	吸水率
	GB/T 10801.1-2025
GB/T 8810-2005

	5
	尺寸稳定性
	GB/T 10801.1-2025
GB/T 8811-2008

	6
	燃烧性能
	GB 8624-2012
GB/T 20284-2006
GB/T 8626-2007
GB/T 2406.2-2009

	注：适用于2026年7月1日及以后生产的产品。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
3 判定规则
3.1依据标准
[bookmark: _GoBack]GB/T 10801.1-2021《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》
GB/T 10801.1-2025《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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